Композитная арматура

В г. Ставрополе осуществляется производство композитной арматуры.

Что это такое?

Композитная арматура представляет собой полимеризованный стержень, изготовленный из множества стеклонитей. В 10 миллиметровой арматуре их более ста тысяч! Стержень усилен базальтовыми нитями спиралеобразного профиля. Прочность на разрыв у композитной арматуры выше в три раза, чем у металлической, а коррозийные свойства - на уровне лучших нержавеющих сталей. Композитная арматура поставляется в виде стержней или бухт неограниченной длины.

Характеристики

| Материал | Стеклянные волокна, связанные полимером |
| --- | --- |
| Сопротивление при растяжении, МПа | 1200 |
| Модуль упругости, МПа | 55000 |
| Относительное удлинение, % | 2,2 |
| Плотность, т/mi | 1,9 |
| Коррозийная стойкость | 1 группа хим. стойкости |
| Теплопроводность | 0,48 Вт/мl |
| Электропроводность | Диэлектрик |
| Срок службы | Более 80 лет |

Таблица замены

| Арматура Металлическая |  | Композитная Арматура |
| --- | --- | --- |
| Диаметр, | Вес 1 м. п., | Метров |  | Диаметр, | Вес 1 м. п., | Метров |
| мм | кг | в 1 тонне |  | мм | кг | в 1 тонне |
| 10 | 0,62 | 1 621 |  | 7 | 0,066 | 15 151 |
| 12 | 0,89 | 1 126 |  | 8 | 0,086 | 11 627 |
| 14 | 1,21 | 826 |  | 10 | 0,127 | 7 874 |
| 16 | 1,58 | 633 |  | 12 | 0,198 | 5 050 |